Дитяча м’яка іграшка «Зебра»

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в травні 2021р., було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом дитяча іграшка.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Дитяча іграшка: «Зебра».

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 26.05.2021р. № 1097, виявлено наступне: дитяча іграшка «Зебра», не відповідає вимогам НД  відповідно до ДСТУ ЕN71-1:2006р., під час випробування шви та матеріали не витримали випробування.

А також продукція не відповідає п. п. 10, 19, 20, 44, 45, 48, 49 Технічного регламенту безпечності іграшок, який затверджений постановою від 28.02.2018 № 151, оскільки на продукції, а також на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку продукцію, не нанесена інформація про найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак товарів і послуг) та контактну поштову адресу про виробника та імпортера, відсутня інструкція та інформація про безпечність, а також на продукції не нанесений знак відповідності технічним регламентам згідно з описом та правилами його застосування, що затверджені постановою КМУ від 30.12.2015 № 1184.

# На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить високий рівень загрози.